Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Дворовой фасад.

Фото 2. Увлажнение стен здания,  отслоение штукатурки цоколя, выбоины и трещины отмостки.

Фото 3. Увлажнение стен здания, коррозия водосточной системы.

Фото 4. Следы протечек на потолке, трещины в швах между плитами с шириной раскрытия до 2 мм

Фото 5. Трещины в наружных стенах с шириной раскрытия менее 2 мм и глубиной до 1/3 толщины стены на площади до 10%

Фото 6. Отслоение штукатурки цоколя, трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры козырька, трещины и отслоения кирпича, выбоины, стирания и выщелачивания поверхности крыльца на площади до 50%.

Фото 7. Протечки и просветы кровли на площади до 10%, ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки, поражение гнилью и жучком древесины слухового окна, увлажнение наружных стен.

Фото 8. Трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры.

Фото 9. Разрушение и стирание ступеней входа в подвал.

Фото 10. Боковой фасад.

Фото 11. Поражение гнилью опорного узла.

Фото 12. Стропильная система.